TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCT IDENTIFICATION / ARTÍCULO** | |
| COLLECTION NAME / NOMBRE DE LA COLECCIÓN: | NERI - STUDIO |
| PRODUCT TYPE / TIPO DE PRODUCTO: | WHITE BODY WALL TILE |
| PRODUCT GROUP / GRUPO: | BIII UNE-EN14411 (ANEXO L) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIMENSIONS & SURFACE QUALITY**  DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | **TEST STANDARD**  NORMA DE ENSAYO | **UNITS**  UNITS | **PRODUCT STANDARD**  REQUISITO | **AVERAGE VALUES**  VALORES PROMEDIO |
| Length and width / Longitud y anchura | UNE-EN-ISO-10545-2 | % | l ≤ 12 cm: ± 0,5  l > 12 cm: ± 0,3 | Cumple - Comply |
| Thickness / Espesor | UNE-EN-ISO-10545-2 | % | ± 10 | Cumple - Comply |
| Straightness of sides / Rectitud de lados | UNE-EN-ISO-10545-2 | % | ± 0,3 | Cumple - Comply |
| Rectangularity / Ortogonalidad | UNE-EN-ISO-10545-2 | % | ± 0,5 | Cumple - Comply |
| Surface planarity / Planitud de superficie: |  |  |  |  |
| Central curvature / Curvatura central | UNE-EN-ISO-10545-2 | % | + 0,5 / -0,3 | Cumple - Comply |
| Lateral curvature /Curvatura lateral | UNE-EN-ISO-10545-2 | % | + 0,5 / -0,3 | Cumple - Comply |
| Warping / Alabeo | UNE-EN-ISO-10545-2 | % | ± 0,5 | Cumple - Comply |
| Surface quality / Aspecto superficial | UNE-EN-ISO-10545-2 | % | Min 95 | Cumple - Comply |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHEMICAL PROPERTIES**  PROPIEDADES QUÍMICAS | **TEST STANDARD**  NORMA DE ENSAYO | **UNITS**  UNITS | **PRODUCT STANDARD**  REQUISITO | **AVERAGE VALUES**  VALORES PROMEDIO |
| Stain resistance / Resistencia a las manchas | UNE-EN-ISO-10545-14 | - | Min. class 3 | Class 5 |
| Chemical resistance / Resistencia química: |  |  |  |  |
| Acids of low concentration / Ácidos de baja concentración | UNE-EN-ISO-10545-13 | - | Not demanded – No exigida | GLA |
| Alkalis of low concentration / Álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO-10545-13 | - | Not demanded – No exigida | GLA |
| Acids of high concentration / Ácidos de alta concentración | UNE-EN-ISO-10545-13 | - | Not demanded – No exigida | GHA |
| Alkalis of high concentration / Álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO-10545-13 | - | Not demanded – No exigida | GHA |
| Domestic and swimmingpool products /  Productos domésticos y sales para piscinas | UNE-EN-ISO-10545-13 | - | Min. GB | GA |
| Lead and cadmium content / Contenido en plomo y cadmio | UNE-EN-ISO-10545-15 |  | Not demanded – No exigida | Cumple - Comply |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIMENSIONS & TECHNICAL FEATURES**  DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | **TEST STANDARD**  NORMA DE ENSAYO | **UNITS**  UNITS | **PRODUCT STANDARD**  REQUISITO | **AVERAGE VALUES**  VALORES PROMEDIO |
| Water absortion / Absorción de agua | UNE-EN-ISO-10545-3 | % | >10 | Cumple - Comply |
| Breaking load / Carga de rotura | UNE-EN-ISO-10545-4 | N | 600 (7,5mm ≤ thickness)  200 (7,5mm > thickness) | Cumple - Comply |
| Modulus of rupture / Resistencia a la flexión | UNE-EN-ISO-10545-4 | N/ | 15 (7,5mm ≤ thickness)  12 (7,5mm > thickness) | Cumple - Comply |
| Impact resistence / Resistencia al impacto | UNE-EN-ISO-10545-5 |  | Not demanded – No exigida | - |
| Pedestrian traffic resistence /  Resistencia al desgaste por tránsito peatonal | UNE 138001:2008 IN |  | Does not apply / No aplica | - |
| Thermal expansión coeficient /  Coeficiente de dilatación térmica lineal | UNE-EN-ISO-10545-8 |  | Not demanded – No exigida | - |
| Resistence to termal shock / Resistencia al choque térmico | UNE-EN-ISO-10545-9 |  | Not demanded – No exigida | Cumple - Comply |
| Crazing resistance / Resistencia al cuarteo | UNE-EN-ISO-10545-11 |  | Demanded - Exigida | Cumple - Comply |
| Frost resistence / Resistencia a la helada | UNE-EN-ISO-10545-12 |  | Not demanded –No exigida | - |
| Friction coeficient / Deslizamiento: |  |  |  |  |
| Coeficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus) | UNE-EN-ISO-10545-17 |  | Does not apply / No aplica | - |
| Pendulum / Péndulo | ENV 12.633 |  | Does not apply / No aplica | - |
| Ramp (boots) / Rampa (botas) | DIN 51.130 |  | Does not apply / No aplica | - |
| Ramp (base feet) / Rampa (pies descalzos) | DIN 51.097 |  | Does not apply / No aplica | - |
| Friction coefficient (DCOF) / Deslizamiento (DCOF) | ANSI A137.1:2012 |  | Does not apply / No aplica | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECURITY / SEGURIDAD | **TEST STANDARD**  NORMA DE ENSAYO | **UNITS**  UNITS | **PRODUCT STANDARD**  REQUISITO | **AVERAGE VALUES**  VALORES PROMEDIO |
| Resistance to the fire / Euroclase. Resistencia al fuego | Decisión 96/603/ CE Modificada | - | - | A1 |